RÉTEGRENDEK

PADLÓKHOZ

Tartalomjegyzék

[HIDEGBURKOLATOK KÜLTÉRBEN 2](#_Toc98430107)

[LAKÓTÉR FELETTI TERASZ 2](#_Toc98430108)

[HŐSZIGETELT ERKÉLY 2](#_Toc98430109)

[HŐSZIGETELÉS NÉLKÜLI ERKÉLY 3](#_Toc98430110)

[Hőszigetelés nélküli erkély PU alapú vízszigeteléssel 3](#_Toc98430111)

[TALAJON FEKVŐ TERASZ 3](#_Toc98430112)

[TERASZ LÁBAZAT 4](#_Toc98430113)

[HIDEGBURKOLATOK BELTÉRBEN 4](#_Toc98430114)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ VIZES HELYISÉGEKBEN 4](#_Toc98430115)

[EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓJA VIZES HELYISÉGEKBEN 4](#_Toc98430116)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN 5](#_Toc98430117)

[EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN 5](#_Toc98430118)

[EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ, ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN, ALJZATBETON FELETTI UTÓLAGOS LÉPÉSHANG SZIGETELŐ RÉTEGGEL 6](#_Toc98430119)

[EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ VIZES HELYISÉGEKBEN 6](#_Toc98430120)

[EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ VIZESBLOKKOKBAN (WC-K, ZUHANYZÓK), ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSSEL hidegburkolattal (falra is) 6](#_Toc98430121)

[SZIGETELT NAGYTÁBLÁS IPARI PADLÓ, CSÚSZÁSMENTES SAVÁLLÓ KERÁMIABURKOLATTAL 7](#_Toc98430122)

[MELEGBURKOLATOK 7](#_Toc98430123)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ LAMINÁLT- VAGY SZALAGPARKETTA ESETÉN 7](#_Toc98430124)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ HAGYOMÁNYOS PARKETTA ESETÉN 8](#_Toc98430125)

[EMELETKÖZI FÖDÉM LAMINÁLT PADLÓBURKOLAT, SZALAGPARKETTA ESETÉN 8](#_Toc98430126)

[EMELETKÖZI FÖDÉM RÉTEGRENDJE HAGYOMÁNYOS PARKETTA ESETÉN 9](#_Toc98430127)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓRÉTEGRENDJE PVC BURKOLAT ESETÉN 9](#_Toc98430128)

[EMELETKÖZI FÖDÉM RÉTEGRENDJE PVC BURKOLAT ESETÉN 9](#_Toc98430129)

[EMELETKÖZI FÖDÉM RÉTEGRENDJE, PVC BURKOLAT ESETÉN - LÉPÉSHANG SZIGETELŐ RÉTEGGEL 10](#_Toc98430130)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ LINÓLEUM BURKOLAT ESETÉN 10](#_Toc98430131)

[EMELETKÖZI FÖDÉM LINÓLEUM BURKOLAT ESETÉN 11](#_Toc98430132)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ, SZŐNYEGPADLÓ BURKOLAT ESETÉN 11](#_Toc98430133)

[EMELETKÖZI FÖDÉM SZŐNYEGPADLÓ BURKOLAT ESETÉN 11](#_Toc98430134)

[LVT BURKOLATOK 12](#_Toc98430135)

[EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ VIZESBLOKKOKBAN (WC-K, ZUHANYZÓK), ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSSEL LVT³ burkolattal 12](#_Toc98430136)

[EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN LVT³ burkolattal 12](#_Toc98430137)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ VIZESBLOKKOKBAN (WC-K, ZUHANYZÓK), ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSSEL LVT³ burkolattal 13](#_Toc98430138)

[TALAJON FEKVŐ PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN LVT³ burkolattal 13](#_Toc98430139)

# HIDEGBURKOLATOK KÜLTÉRBEN

## LAKÓTÉR FELETTI TERASZ

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat teljes hátoldali fedéssel ragasztva **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapelastic AquaDefense** egykomponensű, rugalmas, bevonatszigetelés + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapeguard UM35** vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag, **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs rétegek közé ágyazva
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, zsugorodáskompenzált, gyorsszáradású, normál kötésidejű esztrich
* 2 rtg. 2\*2 mm vastag **Polyglass Elastoflex SA P** öntapadó bitumenes szigetelő lemez

vagy

* 2 rtg. 2\*4 mm vastagságú **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez, hőhídmentes EJOT FDD lapostető dűbellel vagy EJOTEcoTek 50 és EJOT Climadur FBS-R betoncsavarral rögzítve, fal mellett min. 20 cm magasságig felhajtva
* 20 cm **Mapeplan Therm PIR** hőszigetelés **MapePUR Roof** ragasztóhabbal ragasztva
* 1 rtg. 3 mm vastag **Polyglass Polyvap Radonshield** párazáró szigetelő lemez alufólia hordozóréteggel, sávosan ragasztva
* 1 rtg. **Polyglass Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 2%-os lejtést adó réteg **Topcem Pronto** gyorsszáradású, zsugorodáskompenzált, előkevert kötött esztrichből **Planicrete + Topcem** keverékből előállítotttapadó-híddal, „friss a frissre” technológiával
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

## HŐSZIGETELT ERKÉLY

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat teljes hátoldali fedéssel ragasztva **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapelastic AquaDefense** egykomponensű, rugalmas, bevonatszigetelés + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapeguard UM35** vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag, **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs rétegek közé ágyazva
* szükség esetén 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs
* 2%-os lejtésű **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 2 rtg. 2\*2 mm vastag **Polyglass Elastoflex SA P** öntapadó bitumenes szigetelő lemez lejtésben
* 10 cm **Mapeplan Therm PIR** hőszigetelés **MapePUR Roof** ragasztóhabbal ragasztva
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs 2%-os lejtésképzés
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 10 cm **Mapetherm Komfort** hőszigetelő rendszer (polisztirol lappal és **Silancolor Tonachino** szilikongyanta bázisú kapart hatású vékonyvakolattal)

## HŐSZIGETELÉS NÉLKÜLI ERKÉLY

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat teljes hátoldali fedéssel ragasztva, **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval fugázva
* 0,5 cm **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Monolastic** egykomponensű, cementkötésű rugalmas, bevonat-szigetelés **+ Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapeguard UM35** vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag, **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs rétegek közé ágyazva
* szükség esetén 3-30 mm **PlanitopFast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs
* 2%-os lejtésű **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich

vagy

2%-os lejtésű **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs

* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 1 rtg. **Silancolor Base Coat** szilikongyanta bázisú színezhető alapozó
* 1 rtg. **Silancolor Tonachino** szilikongyanta bázisú kapart hatású vékonyvakolat

## Hőszigetelés nélküli erkély PU alapú vízszigeteléssel

* önhordó kerámiaburkolat, emelt álpadlórendszer **Profilpas PP Level Duo** állítható magasságú lábakkal
* 1 rtg. **Purtop 1000** poliurea alapú rugalmas vízszigetelő fólia, 2 mm vtg-ban szórva, csatlakozó szerkezeteknél min. 20 cm-t felvezetve, **Planitop 400** holkerképzéssel

vagy

* 1 rtg. **Purtop Easy** egykomponensű folyékony poliuretán vízszigetelő fólia **Purtop ADY**-val keverve, 1,2 mm vtg-ban, csatlakozó szerkezeteknél min. 20 cm-t felvezetve, **Planitop 400** holkerképzéssel
* 1 rtg. **Primer SN** töltött két komponensű, oldószermentes epoxy alapozó, **Quarzo 0,5** kvarchomokkal frissen „túlszórással” meghintve
* 2%-os lejtést adó réteg **Topcem Pronto** gyorsszáradású, zsugorodáskompenzált, előkevert kötött esztrichből **Planicrete + Topcem** keverékből előállítotttapadó-híddal, „friss a frissre” technológiával
* 20 cm vastag vasbeton födémszerkezet statikai kiviteli terv alapján
* 1 cm **Planitop 550** felületkiegyenlítő cementhabarcs
* 1 rtg. **Silancolor Base Coat** szilikongyanta bázisú színes alapozó
* 1. rtg. **Silancolor Tonachino** szilikongyanta bázisú színes vékonyvakolat

## TALAJON FEKVŐ TERASZ

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat, teljes hátoldali fedéssel ragasztva **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Monolastic** egykomponensű, cementkötésű rugalmas, bevonat-szigetelés **+ Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapeguard UM35** vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag, **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs rétegek közé ágyazva
* szükség esetén 3-30 mm **PlanitopFast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1rtg. 4 mm vastag **Polyglass Plana P Premium** APP modifikáltbitumenes szigetelő lemez
* 1 rtg. **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat 2%-os lejtéssel statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24),Trg=95%
* Termett talaj

## TERASZ LÁBAZAT

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **Keraflex S1** C2TE-S1 minőségi osztályú ragasztóhabarcs
* 10 cm **Mapetherm Elastocolor Lábazati** hőszigetelő rendszer (extrudált polisztirol lappal)

vagy

* 10 cm **Mapetherm Mozaik Lábazati** hőszigetelő rendszer (extrudált polisztirol lappal)
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs

vagy

* 2 rtg., min. 3 mm vtg. **Plastimul 2K Plus** kétkomponensű bitumenes vízszigetelő emulzió **Plastimul Primer** alapozóval
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs
* 30 cm vastag égetett kerámia nútféderes kézi falazóblokk
* 1,5 cm CSII.W1 GP osztályba tartozó általános mész- cement vakolat
* 0,2 cm mész-cement bázisú, **Planitop 560** fehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

**Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

# HIDEGBURKOLATOK BELTÉRBEN

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ VIZES HELYISÉGEKBEN

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolatteljes hátoldali fedéssel ragasztva **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **KeraflexEasy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapelastic AquaDefense** egykomponensű, rugalmas, bevonatszigetelés **+ Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapeguard UM35** vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag, **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs rétegek közé ágyazva
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs, lejtésképzéshez
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés
* 1 rtg. 4 mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24), Trg=95%
* Termett talaj

## EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓJA VIZES HELYISÉGEKBEN

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolatteljes hátoldali fedéssel ragasztva **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **KeraflexEasy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapelastic AquaDefense** egykomponensű, rugalmas, bevonatszigetelés **+ Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapeguard UM35** vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag, **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs rétegek közé ágyazva
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs, lejtésképzéshez
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós, beltéri fehér festék

vagy

**Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* Ragasztóágy
* 40 cm élhosszúságú lapméretig: 0,5 cm **Keraflex** C2TE minőségi osztályú, cementkötésű ragasztóhabarcs

vagy

* nagyméretű lapok esetén: 0,5 cm **Keraflex S1** C2TE S1 minőségi osztályú, nagy kiadósságú ragasztóhabarcs

vagy

* 0,5 cm **KeraflexEasy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs

vagy

* extra nagyméretű lapok esetén: 0,5 cm **Ultralite S2** C2TE/S1 minőségi osztályú, nagy kiadósságú ragasztóhabarcs
* szükség esetén max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs **Primer G** alapozással
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés
* 1 rtg. 4mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

## EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* Ragasztóágy
* 40 cm élhosszúságúlapméretig: 0,5 cm **Keraflex** C2TE minőségi osztályú, cementkötésű ragasztóhabarcs

vagy

* nagyméretű lapok esetén: 0,5 cm **Keraflex S1** C2TE/S1 minőségi osztályú, nagy kiadósságú ragasztóhabarcs

vagy

* 0,5 cm **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs

vagy

* extra nagyméretű lapok esetén: 0,5 cm **Ultralite S2** C2TE/S1 minőségi osztályú, nagy kiadósságú ragasztóhabarcs
* szükség esetén max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs.
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisú fehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ, ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN, ALJZATBETON FELETTI UTÓLAGOS LÉPÉSHANG SZIGETELŐ RÉTEGGEL

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolat **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **Elastorapid** C2FTE-S2 minőségi osztályú, deformálódásra képes, gyorskötő és gyorsszáradású, kétkomponensű cementkötésű ragasztó
* 0,2 cm **Mapesonic CR** burkolat alatti lépéshangszigetelő lemez
* **Ultrabond Eco V4SP** diszperziós ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* meglévő aljzatbeton
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisú fehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ VIZES HELYISÉGEKBEN

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolatteljes hátoldali fedéssel ragasztva **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **KeraflexEasy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapelastic AquaDefense** egykomponensű, rugalmas, bevonatszigetelés **+ Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* **Mapeguard UM35** vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez + **Mapeband Easy** gumírozott hajlaterősítő szalag, **Keraflex Easy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs rétegek közé ágyazva
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses cementkötésű kiegyenlítő habarcs, lejtésképzéshez
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisú fehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ VIZESBLOKKOKBAN (WC-K, ZUHANYZÓK), ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSSEL hidegburkolattal (falra is)

* I. osztályú csúszásmentes, PEI5 kopásállóságú, gres lapburkolatteljes hátoldali fedéssel ragasztva **Ultracolor Plus** CG2WA osztályú fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 0,5 cm **KeraflexEasy S1** C2E-S1 minőségi osztályú könnyített terülésű ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic Smart** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** kiegyenlítő, lejtésképzősimítóhabarcs
* 6 cm **TopcemPronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 1 rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 1 rtg. **Mapeplan B15** 1,5 mm vastag, poliészter hálóval erősített műanyag (PVC) vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polydren 200** poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisú fehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## SZIGETELT NAGYTÁBLÁS IPARI PADLÓ, CSÚSZÁSMENTES SAVÁLLÓ KERÁMIABURKOLATTAL

#### 24 \* 11 cm-es 10 mm vastag csúszásmentes saválló, lúgálló vegyszerálló nagy teherbírású ipari padlólap, teljes hátoldali fedéssel ragasztva Kerapoxy CQ RG osztályú, saválló epoxi fugázó habarccsal fugázva, rugalmas hézagkitöltéseknél negatív sarkoknál és dilatációknál Mapeflex PU 35 CR vegyszerálló hézagkitöltővel

* 0,5 cm **Kerapoxy Adhesive** R2Tminőségi osztályú, epoxy ragasztóhabarcs
* 2 réteg összesen min.2,0 mm vastag **Mapegum EPX** kétkomponensű rugalmas és vegyszerálló epoxigyanta vízszigeteléő habarcs
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** gyorskötésű, szálerősítéses habarcs lejtésképzés
* 20 cm statikailag méretezett **Mapecrete System** nagytáblás padlórendszer (max. 500 m²-es táblamérettel) MSZ EN 1992-1-1:2010 4.4.1 szakasz szerint előírt minimális betonfedéssel **Mapcure SRA25** zsugorodáscsökkentő adalékszerrel, **Mapefibre ST42** szerkezeti polimerszálakkal erősítve, szükség esetén **Mapecure WG** utókezeléssel betontechnológia utasítás szerint
* 5 cm védőbeton vagy **Polyfond KIT** HDPE lemez
* 2 réteg 2\*4 mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 réteg **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 6 cm monolit vasalt aljzat szerint
* 30 cm rétegekben tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

# MELEGBURKOLATOK

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ LAMINÁLT- VAGY SZALAGPARKETTA ESETÉN

* 10 mm nagy tömörségű farostlemez alapanyagú, 32-es keménységű laminált padló vagy szalagparketta sarkoknál és dilatációknál **Silwood** hézagkitöltővel
* **Ultrabond Eco S955 1K** egykomponensű, oldószermentes, rugalmas poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés,
* 1 rtg. 4 mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg.**Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ HAGYOMÁNYOS PARKETTA ESETÉN

* 22 mm csaphornyos parketta lécekből lerakott kemény faburkolat **Ultracoat Binder + Ultracoat Easy Plus** vizes diszperziós poliuretán lakk fedőréteggel, rugalmas hézagkitöltéseknél, negatív sarkoknál és dilatációknál **Silwood** hézagkitöltővel
* **UltrabondECO S955 1K** egykomponensű, oldószermentes, rugalmas poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés,
* 1 rtg. 4mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg.**Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

## EMELETKÖZI FÖDÉM LAMINÁLT PADLÓBURKOLAT, SZALAGPARKETTA ESETÉN

* 10 mm nagy tömörségű farostlemez alapanyagú, 32-es keménységű laminált padló vagy szalagparketta sarkoknál és dilatációknál **Silwood** hézagkitöltővel
* **Ultrabond Eco S955 1K** egykomponensű, oldószermentes, rugalmas poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 5 cm EPS T2 osztályú polisztirolhab lépéshangszigetelés,
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## EMELETKÖZI FÖDÉM RÉTEGRENDJE HAGYOMÁNYOS PARKETTA ESETÉN

* 22 mm csaphornyos parketta lécekből lerakott kemény faburkolat **Ultracoat Binder + Ultracoat Easy Plus** vizes diszperziós poliuretán lakk fedőréteggel, rugalmas hézagkitöltéseknél, negatív sarkoknál és dilatációknál **Silwood** rugalmas hézagkitöltővel
* **Ultrabond ECO S955 1K** Egykomponensű, oldószermentes, rugalmas poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 5 cm EPS T2 osztályú polisztirolhab lépéshangszigetelés,
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## TALAJON FEKVŐ PADLÓRÉTEGRENDJE PVC BURKOLAT ESETÉN

* 3,2 mm vastag heterogén PVC burkolat 0,7mm-es koptatóréteggel
* **Ultrabond Eco 380** diszperziós ragasztó

vagy

* nedves vizes helyiségekben **Adesilex G19** kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés
* 1 rtg. 4mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg.**Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

## EMELETKÖZI FÖDÉM RÉTEGRENDJE PVC BURKOLAT ESETÉN

* 3,2 mm vastag heterogén PVC burkolat 0,7mm-es koptatóréteggel
* **UltrabondEco 380** diszperziós ragasztó

vagy

* nedves vizes helyi ségekben **Adesilex G19** kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 5 cm EPS T2 osztályú polisztirolhab lépéshangszigetelés,
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## EMELETKÖZI FÖDÉM RÉTEGRENDJE, PVC BURKOLAT ESETÉN - LÉPÉSHANG SZIGETELŐ RÉTEGGEL

* 3,2 mm vastag heterogén PVC burkolat 0,7mm-es koptatóréteggel
* **Ultrabond Eco V4SP** diszperziós ragasztó
* 0,2 cm **Mapesonic CR** burkolat alatti lépéshangszigetelő lemez
* **Ultrabond Eco V4SP** diszperziós ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* meglévő aljzatbeton
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ LINÓLEUM BURKOLAT ESETÉN

* 2,5 mm vastag homogén linóleum burkolóanyag, tekercses formátumban juta, hátoldallal
* **Ultrabond Eco 520** diszperziós ragasztó

vagy

* nedves vizes helyiségekben **Adesilex G19** kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés
* 1 rtg. 4mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

## EMELETKÖZI FÖDÉM LINÓLEUM BURKOLAT ESETÉN

* 2,5 mm vastag homogén linóleum burkolóanyag, tekercses formátumban juta, hátoldallal
* **Ultrabond Eco 520** diszperziós ragasztó

vagy

* nedves vizes helyiségekben **Adesilex G19** kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ, SZŐNYEGPADLÓ BURKOLAT ESETÉN

* 6 mm vastag textil hátoldalú tűzött eljárással készülő hurkolt kivitelű szőnyegpadló
* **UltrabondEco 170** vizes diszperziós ragasztó

vagy

* modulszőnyeg esetén **Ultrabond ECO Fix**
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés,
* 1 rtg. 4 mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

## EMELETKÖZI FÖDÉM SZŐNYEGPADLÓ BURKOLAT ESETÉN

* 6 mm vastag textil hátoldalú tűzött eljárással készülő hurkolt kivitelű szőnyegpadló
* **UltrabondEco 170** vizes diszperziós ragasztó

vagy

* modulszőnyeg esetén **Ultrabond ECO Fix**
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

# LVT BURKOLATOK

## EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ VIZESBLOKKOKBAN (WC-K, ZUHANYZÓK), ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSSEL LVT³ burkolattal

* 1 rtg. **Mapecoat 4 LVT** csúszásgátló bevonat
* 2,5 mm EN 682 szerint 33/42 osztályú közületi LVT vízálló vinyl padlóburkolat, teljes hátoldali fedéssel ragasztva **Flexcolor 4 LVT** polimerdiszperziósfugázó habarccsal

vagy

* **Kerapoxy 4 LVT** kétkomponensű epoxi fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 1 mm **Ultrabond ECO MS 4 LVT** ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic Smart** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** kiegyenlítő, lejtésképzősimítóhabarcs
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 1rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 1 rtg. **Mapeplan B15** 1,5 mm vastag, poliészter hálóval erősített műanyag (PVC) vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polydren 200** poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## EMELETKÖZI FÖDÉM PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN LVT³ burkolattal

* 2,5 mm EN 682 szerint 33/42 osztályú közületi LVT vinyl padlóburkolat, teljes hátoldali fedéssel ragasztva **Flexcolor 4 LVT** polimerdiszperziós fugázó habarccsal

vagy

* **Kerapoxy 4 LVT** kétkomponensű epoxi fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 1 mm **Ultrabond ECO 4 LVT** ragasztóhabarcs
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1 rtg. **Mapesilent Roll** lépéshangszigetelés
* 20 cm monolit vasbeton teherhordó szerkezet statikai terv szerint
* 1 cm **Planitop 550** cementhabarcs
* 0,2 cm **Planitop 560** mész-cement bázisúfehér glett
* **Colorite Matt** páraáteresztő, vizes diszperziós beltéri fehér festék

vagy

* **Dursilite** mosható, vizes diszperziós beltéri festék

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ VIZESBLOKKOKBAN (WC-K, ZUHANYZÓK), ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSSEL LVT³ burkolattal

* 1 rtg. **Mapecoat 4 LVT** csúszásgátló bevonat
* 2,5 mm EN 682 szerint 33/42 osztályú közületi LVT vízálló vinyl padlóburkolat, teljes hátoldali fedéssel ragasztva **Flexcolor 4 LVT** polimerdiszperziósfugázó habarccsal

vagy

* **Kerapoxy 4 LVT** kétkomponensű epoxi fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 1 mm **Ultrabond ECO MS 4 LVT** ragasztóhabarcs
* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag

vagy

* 2 rtg. összesen 2 mm **Mapelastic Smart** kétkomponensű, cementkötésű rugalmas vízszigetelő habarcs **+ Mapeband Easy** lúgálló, gumírozott hajlaterősítő szalag
* 3-30 mm **Planitop Fast 330** kiegyenlítő, lejtésképzősimítóhabarcs
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés,
* 1 rtg. 4 mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj

## TALAJON FEKVŐ PADLÓ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEKBEN LVT³ burkolattal

* 2,5 mm EN 682 szerint 33/42 osztályú közületi LVT vinyl padlóburkolat, teljes hátoldali fedéssel ragasztva **Flexcolor 4 LVT** polimerdiszperziós fugázó habarccsal

vagy

* **Kerapoxy 4 LVT** kétkomponensű epoxi fugázó habarccsal, dilatációknál **Mapesil AC** rugalmas szilikon fugázóval
* 1 mm **Ultrabond ECO 4 LVT** ragasztóhabarcs
* max. 10 mm **Ultraplan ECO** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Renovation** CT – C25 – F6 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

vagy

* 3-40 mm **Ultraplan Maxi** CT – C25 – F7 – A2fl-s1 besorolású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
* **Primer G** alapozó
* 6 cm **Topcem Pronto** előkevert, gyorsszáradású, normál kötésidejű zsugorodáskompenzált esztrich
* 1rtg. **Mapeplan PE 016** fólia technológiai szigetelés
* 10 cm EPS 100 lépésálló polisztirolhab hőszigetelés,
* 1 rtg. 4 mm vastag **Polyglass Plana P Premium** elaszto-plasztomer vízszigetelő lemez
* 1 rtg. **Polyprimer** hideg bitumenmáz kellősítés
* 10 cm monolit vasalt aljzat statikai terv szerint
* 20 cm rétegekben tömörített tömörített kavicságy (mosott, gömbölyűszemű, Ø8-24) Trg=95%
* Termett talaj