Fornitura e posa in opera di uno o più strati di malta cementizia tissotropica fibrorinforzata con fibre inorganiche per la ricostruzione volumetrica del calcestruzzo armato, particolarmente adatta quando si richiede una facile pompabilità anche per lunghe distanze e notevoli prevalenze (tipo Mapegrout Easy Flow GF della MAPEI S.p.A.).

Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Per migliorare un’espansione all’aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto deve essere miscelato, durante la fase di preparazione, con lo 0,25% di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico che il ritiro idraulico (tipo Mapecure SRA della MAPEI S.p.A.). L’applicazione dovrà essere effettuata con metodo tradizionale a cazzuola oppure a spruzzo con idonea intonacatrice. Le superfici in calcestruzzo, oggetto della ricostruzione o del rivestimento, dovranno essere fortemente irruvidite e, per riporti di malta superiori a 5 cm, si dovrà prevedere anche l’inserimento di reti di contrasto.

La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche:

| Massa volumica dell’impasto: | 2.200 kg/m³ |
| --- | --- |
| Durata dell’impasto: | circa 1 h (a +20°C) |
| Caratteristiche meccaniche impiegando il 16% di acqua: |  |
| Resistenza a compressione (EN 12190): | > 60 MPa (a 28 gg) |
| Resistenza a flessione (EN 196-1): | 11 MPa (a 28 gg) |
| Modulo elastico a compressione (EN 13412): | ≥ 27 GPa (a 28 gg) |
| Adesione al supporto (EN 1542): | ≥ 2 MPa (a 28 gg) |
| Resistenza alla fessurazione “O Ring Test”: | nessuna fessura dopo 180 gg |
| Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295): | minore del calcestruzzo di riferimento |
| Impermeabilità all’acqua - profondità di penetrazione (EN 12390/8): | < 5 mm |
| Assorbimento capillare (EN 13057): | < 0,25 kg/m²·h0,5 |
| Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio (RILEM-CEB-FIP RC6-78) - tensione di adesione: | > 25 MPa |
| Compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1), misurata come adesione EN 1542: | > 2 MPa |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): | A1 |