TOPCEM PRONTO

Fornitura e posa in opera di massetto cementizio a elevata conducibilità termica (2,008 W/mK) con malta premiscelata pronta all’uso, a presa normale, a rapido asciugamento, di consistenza “terra umida” ben compattato con mezzi meccanici o manuali, a elevata conducibilità termica, quindi particolarmente indicata per massetti radianti, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, a base di speciale legante idraulico ed inerti di granulometria selezionata, da miscelare con acqua (tipo Topcem Pronto della MAPEI S.p.A.), realizzato:

- in aderenza al supporto, per spessore finito non inferiore a 1 cm, su supporto sano e compatto, mediante applicazione di una boiacca di adesione preparata con lo stesso legante, acqua e lattice di gomma sintetica (tipo Planicrete o Eporip della MAPEI S.p.A.)

- desolidarizzato o galleggiante su strato continuo di separazione o scorrimento con funzione di barriera al vapore (per es. polietilene di 3/10 mm o equivalente), per spessore finito non inferiore a 3,5 cm.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

| Rapporto di miscelazione | 1,7 l di acqua ogni 25 kg di malta |
| --- | --- |
| Massa volumica dell’impasto | 2.100 kg/m3 in funzione del grado di costipazione |
| Conducibilità termica | 2,008 W/mK |
| Pedonabilità | dopo 12 ore |
| Primo ciclo di accensione impianto radiante (UNI EN 1264-4): | dopo almeno 4 giorni |
| Tempi attesa prima della posa: | - 24 ore per ceramica - 2 giorni per pietre naturali - 4 giorni per parquet e resilienti |
| Resistenza alla temperatura | da -30°C a +90°C |
| Resistenza a compressione | > 30 N/mm2 (a 28 gg) |
| Umidita residua | < 2 % (dopo 4 gg a +23°C) |
| Consumo | 18-20 kg/m² per ogni cm di spessore |
| Conformità | classe CT - C30 - F6 - A1FL secondo EN 13813 |