Aquaflex Roof HR

Fornitura e posa in opera di membrana liquida fibrata pronta all’uso (tipo Aquaflex Roof HR della MAPEI S.p.A.) ad alta riflettanza ed emissività termica, con indice di riflessione solare (SRI) pari a 105.

Il supporto su cui applicare la membrana dovrà presentarsi pulito e solido, privo di qualsiasi materiale che possa compromettere l’adesione del prodotto.

In supporti costituiti da membrane bituminose esistenti, rivestimenti ceramici smaltati e metallo, dopo la pulizia dovranno essere trattati con idoneo promotore d’adesione da computarsi a parte.

Il prodotto, mediante rullo, pennello o a spruzzo con airless, dovrà essere posto in opera in due mani incrociate per un consumo complessivo di almeno 2 kg/m² se usato come membrana impermeabilizzante e di 0,5 kg/m² o 0,9 kg/m² ca se applicato come finitura protettiva su membrane bituminose lisce o ardesiate.

| Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: |  |
| --- | --- |
| Allungamento a rottura (ISO 37): | 200% |
| Resistenza a trazione (ISO 37): | 1,5 N/mm² |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 gg a +20°C e 50% U.R. (EN 1542): | 1,3 N/mm² |
| Compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, misurata come adesione (EN 13687-1): | ≥ 1 N/mm² |
| Compatibilità termica ai temporali, misurata come adesione (EN 13687-2): | ≥ 1 N/mm² |
| Crack-bridging statico a +23°C (EN 1062-7) (mm): | classe A4 |
| Crack-bridging statico a 0°C (EN 1062-7) (mm): | classe A4 |
| Crack-bridging dinamico a 0°C (EN 1062-7) (mm): | classe B2 |
| Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1): | 1,38 m (classe I) |
| Impermeabilità all’acqua (EN 1062-3): | 0,02 kg/m²·h0,5 |
| Permeabilità all’anidride carbonica (EN 1062-6): | 400 m |
| Esposizione agli agenti atmosferici artificiali (EN 1062-11): | nessun rigonfiamento, fessurazione o scagliatura. Leggera variazione di colore. |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): | B-s1-d0 |

Aprile 2024