Plastimul

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa monocomponente impermeabilizzante, esente da solventi (tipo Plastimul della MAPEI S.p.A.) applicata su supporti orizzontali e verticali in calcestruzzo o anche in mattoni/blocchi. Il prodotto dovrà essere applicato in due mani, previa primerizzazione del supporto con una mano di prodotto diluita con il 45-50% di acqua. Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo con pompa peristaltica. Prima di effettuare il riempimento dello scavo, proteggere la superficie impermeabilizzante con strati protettivi drenanti. Il prodotto dovrà essere applicato in ragione di circa 1,7 kg/m² per mm di spessore secco.

| Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: |  |
| --- | --- |
| Massa volumica (g/cm³): | 1,20 |
| Viscosità Brookfield (mPa·s): | 40.000 (rotore 7 - rpm 20) |
| Residuo solido (%): | ca. 76 |
| Il materiale dovrà avere le seguenti prestazioni finali (spessore secco 3 mm): |  |
| Crack-bridging statico a +4°C (EN 15812): | classe CB1 |
| Resistenza alla pioggia (EN 15816): | classe R2 |
| Resistenza all’acqua (EN 15817): | 1. nessuna colorazione dell’acqua nessun cambiamento del materiale |
| Flessibilità a bassa temperatura (0°C) (EN 15813): | nessuna fessura |
| Stabilità dimensionale ad alta temperatura (+70°C) (EN 15818): | nessun scorrimento o gocciolamento |
| Riduzione dello spessore dopo l’asciugatura (EN 15819): | ca. 31% |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1): | Euroclasse E |
| Impermeabilità all’acqua in pressione su fessura aperta di 1 mm (EN 15820): | classe W1 |
| Resistenza a compressione (EN 15815): | classe C1 |

Febbraio 2020