|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Post** | **Kode** | **Spesifikasjon** | **Mengde** | **Pris**  | **Sum** |
|  | **LY1.12XXXXX** | **MEKANISK FORBEHANDLING**FLATE: XXXXXXMETODE: SLIPING, BLASTRING ELLER SANDBLÅSINGUTFØRELSE OG KONTROLL: *Lokalisering*: *Eksisterende* *overflate*: Betong*Krav til ferdig forbehandlet overflate*: Overflaten skal være tørr, fast og bærekraftig. Alle fremmedlegemer, løse biter, sementhud, støv, maling, olje (inkl. formolje), membranherder og andre uønskede materialer skal være fjernet fra overflaten.*Andre* *krav*: Ja ❑ Nei ⌧**Areal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m2** |  |  |  |
|  | **LY7.234X** | **OVERFLATEBEHANDLING**TYPE: FILMDANNENDE BELEGG – Tykkfilm 1-5 mmFLATE: OVERKANT DEKKEUTFØRELSE OG KONTROLL: Utførelseklasse X*Lokalisering*: *Type materiale:* Selvutjevnende epoksy belegg – type Mapefloor EP SL S eller tilsvarende*Materialegenskaper*:Tilfredsstille krav etter Prinsipp 1 – Beskyttelse mot inntrengingPrinsipp 2 – Regulering av fuktinnholdPrinsipp 5 - Økning av fysisk motstandPrinsipp 8 – Økning av elektrisk motstand*Materialet skal tilfredsstille følgende klasser og i tillegg ha følgende egenskaper ut over minstekrav:*Trykkfasthet Klasse IIPermeabilitet til vanndamp Klasse II (5 m > SH2O (m) > 50 m)Slagseighet Klasse I (> 4 Nm)Slitestryke (EN ISO5470-1) < 120 mg (H22, 1000g, 1000 omrd)Slitestryke (EN 13892-5) RWA 1 (0,3 cm3)Slitestryke (EN 13892-4) AR 0,5 (< 10 μm)Sklisikring(EN 13036-4) 76 (tørr) / 16 (våt) Brannpåvirking Bfl -s1Motstand mot kloridinntrengning Kloridtett (w < 0,01 kg/m2h0,5) *Farge*: etter standard fargekart fra leverandør.*Andre krav:* Ja ⌧ Nei ❑1. Materialer

Totalt tykkelse skal være minst 2 mm slik angitt under:Tykkelse på selvutjevnende epoksybelegg – minst 2 mmDet skal benyttes materialer fra en leverandør.Materialene skal være CE-merket etter EN 1504-2 (System 2+)1. Utførelse

Utførelse skal inkludere påføring av epoksyprimer og selvutjevnende epoksybelegg.  I tillegg gjelder relevante tekniske krav gitt i *«Betongrehabilitering. Veiledning til Kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser»* dersom ikke annet er angitt.**Areal [m2]**  |  |  |  |