|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Post** | **Kode** | **Spesifikasjon** | **Mengde** | **Pris** | **Sum** |
|  | **LY1.12XXXXX** | **MEKANISK FORBEHANDLING**  FLATE: XXXXXX  METODE: SLIPING  UTFØRELSE OG KONTROLL:  *Lokalisering*:  *Eksisterende overflate*: Betong  *Krav til ferdig forbehandlet overflate*: Overflaten skal være tørr, fast og bærekraftig. Alle fremmedlegemer, løse biter, sementhud, støv, maling, olje (inkl. formolje), membranherder og andre uønskede materialer skal være fjernet fra overflaten.  *Andre krav*: Ja ❑ Nei ⌧  **Areal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m2** |  |  |  |
|  | **LY7.234X** | **OVERFLATEBEHANDLING**  TYPE: FILMDANNENDE BELEGG – Tynnfilm < 1 mm  FLATE: OVERKANT DEKKE  UTFØRELSE OG KONTROLL: Utførelseklasse 2  *Lokalisering:*  *Type materiale:* Vannemulgert epoksymaling – type Mapecoat EP W eller tilsvarende  *Materialegenskaper:*  Tilfredsstille krav etter  Prinsipp 2 – Regulering av fuktinnhold  Prinsipp 5 - Økning av fysisk motstand  Prinsipp 8 – Økning av elektrisk motstand  *Materialet skal tilfredsstille følgende klasser og i tillegg ha følgende egenskaper ut over minstekrav:*  Permeabilitet til vanndamp  Klasse I (SH2O (m) < 5 m )  Slagseighet  Klasse I (> 4 Nm)    *Farge*: etter standard fargekart fra leverandør.  *Andre krav:* Ja ⌧ Nei ❑   1. Materialer   Det skal benyttes materialer fra en leverandør.  Systemet skal ha lav emisjon – med egenskaper tilsvarende emisjonsklasse M1  Brannpåvirking  Bfl -s1  Materialene skal være CE-merket etter EN 1504-2 (System 2+)   1. Utførelse   Utførelse skal inkludere påføring av 2 strøk vannemulgert epoksymaling.  I tillegg gjelder relevante tekniske krav gitt i *«Betongrehabilitering. Veiledning til Kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser»* dersom ikke annet er angitt.  **Areal [m2]** |  |  |  |