|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Post** | **Kode** | **Spesifikasjon** | **Mengde** | **Pris**  | **Sum** |
|  | **LY1.12XXXXX** | **MEKANISK FORBEHANDLING**FLATE: XXXXXXMETODE: SLIPINGUTFØRELSE OG KONTROLL: *Lokalisering*: *Eksisterende overflate*: Betong*Krav til ferdig forbehandlet overflate*: Overflaten skal være tørr, fast og bærekraftig. Alle fremmedlegemer, løse biter, sementhud, støv, maling, olje (inkl. formolje), membranherder og andre uønskede materialer skal være fjernet fra overflaten.*Andre krav*: Ja ❑ Nei ⌧**Areal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m2** |  |  |  |
|  | **LY7.234X** | **OVERFLATEBEHANDLING**TYPE: FILMDANNENDE BELEGG – Tynnfilm < 1 mmFLATE: OVERKANT DEKKEUTFØRELSE OG KONTROLL: Utførelseklasse 2*Lokalisering:* *Type materiale:* Vannemulgert epoksymaling – type Mapecoat EP W eller tilsvarende*Materialegenskaper:*Tilfredsstille krav etter Prinsipp 2 – Regulering av fuktinnholdPrinsipp 5 - Økning av fysisk motstandPrinsipp 8 – Økning av elektrisk motstand*Materialet skal tilfredsstille følgende klasser og i tillegg ha følgende egenskaper ut over minstekrav:*Permeabilitet til vanndamp Klasse I (SH2O (m) < 5 m )Slagseighet Klasse I (> 4 Nm)*Farge*: etter standard fargekart fra leverandør.*Andre krav:* Ja ⌧ Nei ❑1. Materialer

Det skal benyttes materialer fra en leverandør.Systemet skal ha lav emisjon – med egenskaper tilsvarende emisjonsklasse M1Brannpåvirking Bfl -s1Materialene skal være CE-merket etter EN 1504-2 (System 2+)1. Utførelse

Utførelse skal inkludere påføring av 2 strøk vannemulgert epoksymaling. I tillegg gjelder relevante tekniske krav gitt i *«Betongrehabilitering. Veiledning til Kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser»* dersom ikke annet er angitt.**Areal [m2]**  |  |  |  |