|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Post** | **Kode** | **Spesifikasjon** | **Mengde** | **Pris**  | **Sum** |
|  | **TA2.32-10000** | MEKANISK FORBEHANDLING – AREALBYGNINGSMATERIALE: BETONGOVERFLATE: USPESIFISERTMETODE: VALGFRILokalisering: Flate som skal behandles: Krav til overflaten etter forbehandling: Overflaten skal være tørr, fast og bærekraftig. Alle fremmedlegemer, løse biter, sementhud, støv, maling, olje (inkl. formolje), membranherder og andre uønskede materialer skal være fjernet fra overflaten.Andre krav: Ja ❑ Nei ⌧Det skal benyttes materialer fra en leverandør.Areal [m2] |  |  |  |
|  | **TK3.189** | STØPT PLASTBELEGGKONSTRUKSJON: GULVARMERING: UARMERTOVERFLATE: SELVUTJEVNENDELokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5)Underlag: (TK, y3.2)Påkjenninger: Gangtrafikk og svake kjemikalierGjennomsnittlig tykkelse: 2,0 mm Minimumstykkelse: 2,0 mm Materialer: Elastisk UV-stabilt trinnlydsdempende polyuretanbelegg type **Mapefloor Comfort AL** eller tilsvarende. Materialene skal tilfredstille krav til Klasse SR-B1,5-IR4-Bfl-s1Belegget skal leveres med silkematt utførelse i farge\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Andre krav: Ja ⌧ Nei ❑Det elastiske polyuretanbelegget skal:* ha bruddforlengelse på mer enn 75 %, strekkfasthet > 9 N/mm2 og rivestryke > 25 N/mm2
* ha lakk med ripemotstand kategori 3 eller bedre etter EN 438-2 25
* ha dokumentert trinnlydsdempende effekt med minst 2 dB etter ISO 717-2
* ha dokumentert brannklasse Bfl-s1 etter EN 13501-1
* ha dokumenters rissoverbyggende evne: Statisk Klasse > A3 (23 ⁰C) (EN 1062-7)

**Areal [m2]** |  |  |  |