**KS-skjema del 2**

**System: Mapetherm EPS**

**Aktivitet: Detaljer og puss/sluttpuss**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjekt/Eiendom: | Adresse: | Dato oppstart: |
| Fasadeentreprenør: | Byggeplass ansvarlig for entreprenør: | Dato ferdigstillelse: |
| Materialleverandør/forhandler: | Leverandørs representant: |
| Nybygg eller rehabilitering: | Bruttoareal fasade: | Nettoareal fasade: |

Før oppstart skal utførende entreprenør ha satt seg inn i systemets oppbygning og bruksområder ved hjelp av Sintef TG dokument, Mapei`s beskrivelser og detaljløsninger samt informasjon iht. gjeldende teknisk informasjon for aktuelle produkt. Landsspesifikke regler, normer og krav skal imøtekommes/oppfylles. Temperatur loggføres i eget skjema under byggeperioden.

|  |
| --- |
| **DETALJER OG PUSS/SLUTTPUSS**  |
| **AKTIVITET** | **KONTROLLPUNKT** | **OK** | **NEI** | **BESKRIVELSE AVVIK** | **SIGN.** |
| **DETALJER** | Ujevnheter mellom isolasjonsplater i overflate er slipt ned. |  |  |  |  |
| Isolasjonens overflate er ”rubbet” opp og løst materialet er fjernet. |  |  |  |  |
| Alle hjørner er rette og i lodd. |  |  |  |  |
| Diagonal svinnarmering ved alle åpninger, f.eks. vindu og dører. Min. 25 cm x 30 cm.  |  |  |  |  |
| Hjørnearmering i alle smyg og hjørner. |  |  |  |  |
| Sokkelprofil påmontert Mapetherm Clip On Profil eller Mapetherm Base Profil W66 er benyttet. |  |  |  |  |
| Ved dilitasjonsfuge er fugeprofil med nett benyttet. |  |  |  |  |
| Alle detaljer er pusset inn med mørtel uten mekanisk innfesting til isolasjonen. |  |  |  |  |
| Alle detaljer ligger i et helhetlig lag med mørtel uten luftlommer. |  |  |  |  |
| **GRUNNPUSS/ARMERING** | Grunnpuss påført i jevn tykkelse.* Mapetherm AR1 GG 12 – 13,5 kg/m2 (min. 8-9 mm tykkelse).
 |  |  |  |  |
| Armeringsnett har overlapp min. 100 mm. |  |  |  |  |
| Armeringsnett plassert i den ytterste 1/3 del av grunnpuss-sjiktet og nettet er i sin helhet dekket av mørtel. |  |  |  |  |
| Ved mekanisk usatte områder, ekstra nettarmenring med Mapetherm Panser Net  |  |  |  |  |
| Grader og ujevnheter etter påføring av grunnpuss er slipt ned. |  |  |  |  |
|  | Fuktutsatte bygningsdeler er påført Mapelastic, f.eks. ved bakkenivå og i vindussmyg. |  |  |  |  |
| **SLUTTPUSS** | Grunnpuss og evt. Mapelastic er tilstrekkelig herdet. |  |  |  |  |
| Grunning Silancolor Base Coat er påført og er tilstrekkelig herdet min. 12 timer. |  |  |  |  |
| Sluttpuss Silancolor Tonachino er påført våt i våt på samme flater og har lik struktur og er heldekkende. |  |  |  |  |
| Innfesting av f.eks. nedløpsrør, skilt og lamper merket. |  |  |  |  |
|  | Alle hull etter stilasjeinnfesting er lukket. |  |  |  |  |
| **KOMMENTARER/NOTATER:** |

**STED/DATO: UNDERSKRIFT:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**